ВЫПИСКА (п.1-3,5-7) из ГОСТ 5960-72

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИКАТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 5960-72 ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

Дата введения  01.01.1974 г.

Для марок ОМБ-60, ОНМ-50 с 01.01.77

Без ограничения срока действия

Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридный пластикат, представляющий собой термопластичный материал, полученный переработкой поливинилхлоридной композиции.

Поливинилхлоридный пластикат предназначен для изоляции, а также для защитных оболочек проводов и кабелей, работающих в зависимости от марки пластиката и конструкции провода и кабеля в диапазоне температур от минус 60 до плюс 70°С, для пластиката марки ИТ-105-до плюс 105°С.

# 1. ТИПЫ И МАРКИ

1.1. В зависимости от свойств и назначения пластиката устанавливаются следующие типы и марки, указанные в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 6, 8).

1.2. (Исключен, Изм. № 5).

1.3. Первые две буквы в условном обозначении пластиката типов И и ИО обозначают тип пластиката, две первые цифры указывают морозостойкость его, две последующие цифры указывают порядок величины удельного объемного электрического сопротивления при 20°С, а для пластиката типа О-первая буква обозначает тип пластиката, две последующие цифры указывают морозостойкость пластиката.

Таблица 1

| Тип | Марка |
| --- | --- |
| И-изоляционный | И40-13 |
|  | И40-13А |
|  | И50-13 |
|  | И40-14 |
|  | И50-14 |
|  | И60-12 |
| ИТ- изоляционный термостойкий | ИТ-105 |
| ИО-изоляционный и для оболочек | ИО 45-12 |
| О- для оболочек | О -40 |
|  | О -50 |
|  | О-55 |
|  | ОМБ-60 |
|  | ОНМ-50 |
|  | ОНЭ-40 |

Обозначение пластиката марки ИТ-105 состоит из букв, обозначающих тип пластиката, и последующих цифр, указывающих верхний предел рабочих температур пластиката.

Условное обозначение пластиката, предназначенного для маслобензостойких оболочек-ОМБ-60.

Условное обозначение пластиката, предназначенного для оболочек с низкой миграцией пластификатора в полиэтилен-ОНМ-50.

Условное обозначение пластиката, предназначенного для Оболочек с низким запахом-ОНЗ-40.

Кроме изложенного выше, в условном обозначении пластиката указывают его цвет, рецептуру и сорт.

Примеры условного обозначения. Пластиката для маслобензостойких. оболочек черного цвета, рецептуры М 317:

Пластикат ОМБ-60, черный, рецептура М 317 ГОСТ 5960-72

Пластиката изоляционного термостойкого марки ИТ-105 с, верхним пределом рабочей температуры 105 °С, неокрашенного, рецептуры Т-50, высшего сорта:

Пластикат ИТ-105, неокрашенный, рецептура Т-50, высшего сорта ГОСТ 5960-72

1.4. По Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции коды ОКП для каждой марки, рецептуры и сорта приведены в приложении.

(Измененная редакция, Изм, № 8).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 а. Пластикат должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 6).

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | И40-13 | И40-13А | И50-13 | И40-14 | И50-14 | И60-12 | ИТ-105 |  |
|  |  | Высший сорт | Первый сорт |  | Высший сорт | Первый сорт |  |  |  |  |
| 1. Количество посторонних включений, шт., не более, размером, мм: | 45 | 24 | 29 | 56 | 18 | 27 | 27 | 36 | Без посторонних включений и загрязнений | По п. 4.6 настоящего стандарта |
| до 0,5 св. 0,5 | Отсутствие |
| 2. Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С, Ом см, не менее | 11013 | 51013 | 31013 | 21013 | 21014 | 11014 | 11014 | 11012 | 2.1013 | По ГОСТ 6433.2-71 и п. 4.7.1 настоящего стандарта |
| 3. Удельное объемное электрическое сопротивление при 70 °С, Ом см, не менее | 21010 | 11011 | 11011 | 51010 | 1.51012 | 11012 | 11012 | 11010 | Не нормируют | По ГОСТ 6433.2-71 и п. 4.7.2, настоящего стандарта |
| 4 Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 17,6 (180) | 19,6 (200) | 17,6 (180) | 19,6 (200) | 19,6 (200) | 17,6 (180) | 17,6 (180) | 9,8 (100) | 14,7 (150) | По ГОСТ 11262-80 и п. 4.8 настоящего стандарта |
| 5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 300 | 340 | По ГОСТ 11262-80 и п. 4.8 настоящего стандарта |
| 6. Температура хрупкости, °С, не выше | Минус 40 | Минус 40 | Минус 40 | Минус 50 | Минус 40 | Минус 40 | Минус 50 | Минус 60 | Минус 40 | По ГОСТ , 16783-71 и п. 4.9 настоящего стандарта |
| 7. Потери в массе при 160°С в течение 6 ч, %, не более | 2,0. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | По п. 4.10 настоящего стандарта |
| 8. Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | По п. 4.11 настоящего стандарта |
| 9. Горючесть-метод А, с, не более | 30 | 15 | 30 | 60 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | По п. 4.12 на стоящего стандарта |
| метод Б, % | Не нормируют |
| 10. Твердость при 20оС, МПа (кгс/см2), не менее | 1,47 (15) | 1,56-2,15 (16-22) | 1,47 (15) | 5,8 (60) | 1,47-1,96 (15-20) | 1,47 (15) | Не нормируют | 0,69 (7) | 1,17 (12) | По п. 4.20 на стоящего стандарта |
| 11. Твердость при 70°С, МПа (кгс/см2), не менее | 0,78 (8) | 0,78-1,17 (8-12) | 0,68 (7) | 1,07 (11) | 0,68-1,07 (7-11) | 0,68 (7) | Не нормируют | 0,39 (4) | Не нормируют | По п. 4.20 настоящего стандарта |
| 12. Водопоглощение, %, не более | 0,32 | 0,20 | 0,26 | 0,32 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,46 | 0,2 | По ГОСТ 4650-80 и п. 4.21 настоящего стандарта |
| 13. Температура размягчения, °С | 180±10 | 180±10 | 180±10 | 190±10 | 180±10 | 180±10 | 175±10 | 175±10 | Не ниже 175 | По п. 4.22 настоящего стандарта |
| 14. Плотность, г/см3 | 1,27-1,35 | 1,28-1,32 | 1,28-1,32 | 1,29-1,35 | 1,28-1,32 | 1,28-1,32 | 1,26-1,30 | 1,16-1,24 | 1,21-1,27 | По ГОСТ 15139-69 и п. 4.23 настоящего стандарта |
| 15. Цветостойкость в везерометре при 70°С, ч, не менее | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | По п. 4.25 настоящего стандарта |
| 16. Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2)°С в течение 7 сут., %, не менее | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Не нормируют | По п. 4.14 настоящего стандарта |

Примечания:

1 Нормы по показателю п. 1 устанавливают для пластикатов, неокрашенных в массе Посторонние включения размером более 0,5 мм не допускаются.

2 Нормы по показателям пп. 10, 11 для пластиката марки И40-13 рецептуры 251/1 должны быть соответственно не менее 1,07(11) и 0,68(7) МПа (кгс/см2)

3 Пластикат марки И40-13 применяют для изоляции проводов и кабелей до 01.01.93.

4 Норма по показателю 9, определяемая по методу Б, является факультативной до 01.07.91. Определение обязательно для набора данных.

(Измененная редакция, Изм. № 8).

Таблица 3

| Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | ИО45-12 | 0-40 | 0-50 | 0-55 | ОМБ-60 | ОНМ-50 | ОНЗ-40 | 0-40 рец. ОМ-40 |  |
|  | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт |  |  |  | Высший сорт | Первый сорт |  |
| 1. Количество посторонних включений, шт., не более | 27 | 36 | Не нормируют | 36 | Не нормируют | По п. 4.6 настоящего стандарта |
| 2 Цвет | Неокрашенный, черный, под слоновую кость, коричневый, серый | Черный | Черный | Не окрашенный | Черный |  |
| 3 Удельное объемное электрическое сопротивление при 20°С, Ом см, не менее | 11012 | 11012 | 51010 | 11010 | 2,51011 | 11010 | 11011 | 11010 | 1109 | 11010 | 51011 | 51010 | 11010 | По ГОСТ 64332-71 и п. 4.7.1 настоящего стандарта |
| 4 Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 11,7 (120) | 10,7 (110) | 14,7 (150) | 13,7 (140) | 17,2 (175) | 15,7 (160) | 11,7 (120) | 10,7 (110) | 11,7 (120) | 11,7 (120) | 13,7 (140) | 120 | 110 | По ГОСТ 11262-80 и п. 4.8 настоящего стандарта |
| 5 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 350 | 300 | 280 | 350 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 280 | То же |
| 6 Температура хрупкости, °С, не выше | Минус 45 | Минус 45 | Минус 40 | Минус 40 | Минус 52 | Минус 50 | Минус 55 | Минус 95 | Минус 60 | Минус 50 | Минус 40 | Минус 40 | По ГОСТ 16782-92 и п. 4.9 настоящего стандарта |
| 7 Потери в массе при 160°С в течение 6ч, %, не более | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | По п. 4.10 настоящего стандарта |
| 8 Светостойкость при 70°С, ч, не менее | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | По п. 4.11 настоящего стандарта |
| 9 Горючесть: метод А, с, не более | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 15 | 30 | По п. 4.12 настоящего стандарта |
| метод Б, % | Не нормируют |  |
| 10 Твердость при 20°С, МПа (кгс/см2), не более | 1,07 (11) | 1,07 (11) | 0,88-1,47 (9-15) | 1,47 (15) | 0,98-1,57 (10-16) | 1,57 (16) | 0.69-1,07 (7-11) | 1,12 (11,5) | 0,98 (10) | 0,88 (9) | 1,27 (13) | 0,88-1,96 (9-20) | По п. 4.20 настоящего стандарта |
| 11. Твердость при 70°С, МПа (кгс/см2), не более | 0,78 (8) | 0,78 (8) | 0,58-0,98 (6-10) | 0,98 (10) | 0,49-0,88 (5-9) | 0,88 (9) | 0,49-0,88 (5-9) | 0,78 (8) | 0,58 (6) | 0,49 (5) | 0,88 (9) | 0,58-1,17 (6-12) | То же |
| 12 Водопоглощение, %, не более | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 1,0 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | По ГОСТ 4650-80 и п. 4.21 настоящего стандарта |
| 13 Температура размягчения, °С | 170±10 | 170±10 | 170±10 | 170±10 | 175±10 | 175±10 | 170±10 | 170±10 | Не ниже 175 | Не ниже 210 | 175±10 | 170±10 | По п. 4.22 настоящего стандарта |
| 14 Плотность, г/см3 | 1,20-1,25 | 1,20-1,25 | 1,22-1,33 | 1,22-1,33 | 1,25-1,31 | 1,25-1,31 | 1,18-1,25 | 1,18-1,25 | Не нормируют | Не нормируют | 1,25-1,31 | Не более 1,4 | По ГОСТ 15139-69 и п. 4.23 настоящего стандарта |
| 15 Сопротивление раздиру, кН/м (кгс/см), не менее | 29,4 (30) | 29,4 (30) | 44,1 (45) | 44,1 (45) | 53,9 (55) | 53,9 (55) | 34,3 (35) | 34,3 (35) | 29,4 (30) | 58,8 (60) | Не нормируют | 44,1(45) 39,2(40) | По ГОСТ 262-79, и п. 4.24 настоящего стандарта |
| 16 Цветостойкость в везерометре при 70°С, ч, не менее | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | По п. 4.25 настоящего стандарта |
| 17 Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2)°С в течение 7 сут, %, не менее | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | По п. 4.14 настоящего стандарта |

Примечания.

1 Нормы по показателю п. 1 устанавливают для пластикатов, неокрашенных в массе. Для пластиката марки И045-12 посторонние включения размером более 0,5 мм не допускаются

2 Пластикат марки О-40 высшего сорта рецептур 239 ГС, 288 ГС должен соответствовать нормам:

по показателю 9-не более 15 с;

по показателю 11-0,39-0,98 (4-10) МПа (кгс/см2);

по показателю 14-не более 1,22-1,26 г/см3;

по показателю 15-не менее 60 (61,2) кН/м (кгс/см2).

3. Норма по показателю9, определяемая по методу Б, является факультативной до 01 01.98. Определение обязательно для набора данных.

4. (Исключен).

(Измененная редакция, Изм. № 7, 8, 9).

Таблица 4

| Наименование показателя | Норма для марок | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | И60-12 | ИТ-105 | ОМБ-60 | ОНМ-50 | ОНЗ-40 |  |
| 1. Удельное объемное электрическое сопротивление при (105+2)°С, Ом см, не менее | Не определяется | 11011 | Не определяется | По ГОСТ 6433.2-71 и п. 4.7.2 настоящего стандарта |
| 2. Сохранение прочности при разрыве, %, не менее: после выдержки в бензине при (20+2)°С в течение 24 ч | 60 | Не определяется | 95 | Не определяется | По п. 4.13 |
| после выдержки в масле при (100±2)°С в течение 24 ч | 60 | Не определяется | 95 | Не определяется | По п. 4.13 |
| 3 Сохранение относительного удлинения при разрыве, %, не менее: после выдержки в бензине при (20±2)°С в течение 24 ч | 60 | Не определяется | 90 | Не определяется | По п. 4.13 |
| после выдержки в бензине при (20±2)°С в течение 48 ч | Не определяется | 40 | Не определяется | По п. 4.13 |
| после выдержки в масле при-(100±2)°С в течение 24 ч | 30 | Не определяется | 65 | Не определяется | По п. 4.13 |
| после выдержки в масле при (120±2)°С в течение 48 ч | Не определяется | 40 | Не определяется | По п. 4.13 |
| 4 Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (136±2)°С в течение 7 сут, %, не менее | Не определяется | 90 | Не определяется | По п. 4.14 |
| 5. Температура хрупкости после выдержки при (136±2)°С в течение 7 сут, °С, не выше | Не определяется | Минус30 | Не определяется | По п. 4.9 |
| 6. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | Не определяется | 30 | Не определяется | По ГОСТ 6433.3-71 и по п. 4.15 настоящего стандарта |
| 7. Коэффициент изменения тангенса угла диэлектрических потерь полиэтилена в контакте с пластикатом, не более | Не определяется | 5 | Не определяется | По нормативно-технической документации и по п. 4.16 настоящего стандарта |
| 8. Обонятельный коэффициент, мл, не менее | Не определяется | 6 | По п. 4.17 |
| 9. Коэффициент жесткости, не более | 0,65 | Не определяется | 0,60 | Не определяется | По п. 4.18 |
| 10. Твердость при 105°С, МПа (кгс/см2), не менее | Не определяется | 0,39 (4) | Не определяется | По п. 4.20 настоящего стандарта |

Примечания:

1-3. (Исключены, Изм. №5, 6).

4. Показатели сохранения относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (202)°С и в масле при (120±2)°С в течение 48 ч определяют при поставке пластиката марки ИТ-105 автомобильной промышленности.

Таблица 5

| Наименование | Норма для типов | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| показателя | И | ИТ | ИО | О |  |
| 1. Внешний вид жгута | Должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке | По п. 4.19 |
| 2. Поверхность среза жгута: в продольном направлении | Не допускаются поры, видимые невооруженным глазом | По п. 4.19 |
| в поперечном направлении | То же | По п. 4.19 |
| 3. Термостабильность при переработке | Пластикат не должен подгорать при остановке шнекового экструдера в течение 20 мин. Допускается незначительное изменение цвета пластиката в головке | По п. 4.19 |

Примечания:

1. Нормы по показателям таблицы не определяют при применении пластиката для других целей.

2. (Исключено, Изм. №8).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 6, 7, 8).

2.2. Пластикат изготовляют в виде гранул при этом массовая доля гранул, а также слипшихся гранул, оставшихся после просева на сите № 7, должна быть не более 5 %, а массовая доля гранул на сите № 2|/20-не менее 90 %.

Не допускается засоренность пластиката посторонними материалами.

2.3. Изоляционный пластикат должен выпускаться неокрашенным и поставляться в комплекте с концентрированно-окрашенным пластикатом или без него.

Изоляционный пластикат марок, указанных ниже, должен окрашиваться в следующие цвета:

И40-13А-белый, черный, серый, синий, голубой, красный розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, фиолетовый;

И40-13-белый, черный, серый, светло-синий, голубой, красный, розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, фиолетовый;

И50-13-синий, зеленый;

И40-14-белый, черный, серый, голубой, синий, красный,. розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, темно-зеленый, фиолетовый;

И50-14-белый, черный, серый, голубой, синий, красный, розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, темно-зеленый, фиолетовый;

И60-12-белый, черный, серый, голубой, синий, красный, розовый, оранжевый, коричневый, желтый, зеленый, темно-зеленый, фиолетовый;

ИТ-105-желтый, оранжевый, бордо, зеленый, синий, коричневый, черный, серый, розовый.

По соглашению между потребителем и изготовителем допускается поставлять изоляционный пластикат, окрашенный в массе.

2.2; 2.3. (Измененная редакция, Изм.№ 8).

2.4. Соотношение неокрашенного и концентрированно-окрашенного пластиката устанавливают по технической документации на концентрированно-окрашенный пластикат.

Окрашенный пластикат должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

2.5. Пластикат для оболочек должен поставляться окрашенным в массе в цвета, указанные в табл. 3. Пластикат марки, ИО45-12 по согласованию с, потребителем может изготовляться окрашенным в массе или неокрашенным и при окраске концентрированно-окрашенным пластикатом должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 8).

2.6. Цвет должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Пластикат принимают партиями. Партией считают количество пластиката одной марки, сорта и цвета, изготовленное из одной марки полимера и сопровождаемое одним документом о качестве.

Масса партии должна быть не менее 10 т. Допускается изготовление партии меньшей массы, оговариваемой при заказе.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

условное обозначение продукта;

массу нетто;

номер партии;

дату изготовления;

результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии пластиката требованиям настоящего стандарта;

вид тары и количество упаковочных единиц в партии.

(Измененная редакция, Изм.№ 8).

3.2. Для проверки качества пластиката отбирают 5 % мешков или 30 % контейнеров от партии.

Для проверки соответствия качества пластиката требованиям стандарта устанавливаются следующие категории испытаний по ГОСТ 16504-81:

приемосдаточные, периодические и типовые.

Приемосдаточные, периодические и типовые испытания проводят в последовательности, указанной в табл. 5а.

(Измененная редакция, Изм. № 6, 8).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания проб, отобранных от удвоенного количества мешков той же партии или проб пластиката, "отобранных от каждого контейнера.

Таблица 5а

| Показатель качества | Категория испытаний | Номер пункта настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
|  | Приемосдаточные | Периодические | Типовые | Технические требования | Методы испытаний |
| 1. Количество посторонних включений, шт., не более, размером: до 0,5 мм | + | - | - | Табл. 2, 3 | По п. 4.6 |
| св. 0,5 мм | + | - | - | Табл. 2 | По п. 4.6 |
| 2 Цвет | + | - | - | Табл. 3 | По п. 4.6 |
| 3. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, при 20°С | + | - | - | Табл. 2, 3 | По п. 4.7.1 |
| 4. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом-см, при 70°С | - | + | - | Табл. 2 | По п. 4.7.2 |
| 5. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2) | + | - | - | Табл. 2, 3 | По п. 4.8 |
| 6. Относительное удлинение, % | + | - | - | То же | По п. 4.8 |
| 7. Температура хрупкости, °С | + | - | - | » | По п. 4.9 |
| 8. Потери в массе при 160°С в течение 6 ч, % | - | + | - | » | По п. 4.10 |
| 9. Светостойкость при 70°С, ч | - | - | + | » | По п. 4.11 |
| 10. Горючесть, с | - | + | - | Табл. 2, 3 | По п. 4.12 |
| 11. Твердость при 20°С, МПа (кгс/см2) | - | + | - | То же | По п. 4.10 |
| 12. Твердость при 70°С, МПа (кгс/см2) | - | + | - | » | По п. 4.20 |
| 13. Водопоглощение, % | - | + | - | » | По п. 4.21 |
| 14. Температура размягчения, оС | - | - | + | » | По п. 4.22 |
| 15 Плотность, г/см3 | - | + | - | » | По п. 4.23 |
| 16. Сопротивление раздиру, кН/м (кгс/см) | - | - | + | Табл. 3 | По п. 4.24 |
| 17 Цветостойкость, ч | - | - | + | Табл. 2, 3 | По п. 4.25 |
| 18 Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2)°С в течение 7 сут, % | - | - | + | То же | По п. 4.14 |
| 19. Массовая доля гранул, оставшихся после просева на сите № 2/20, % | - | + | - | П. 2.2 | По п. 4.6.2 |
| 20. Массовая доля гранул, оставшихся после просева на сите № 7, % | - | + | - | П. 2.2 | По п. 4.6.2 |
| 21.Удельное объемное электрическое сопротивление при (10б±2)°С, Омсм | - | + | - | Табл. 4 | По п. 4.7.2 |
| 22. Сохранение прочности при разрыве, %: после выдержки в бензине при (20±2)°С в течение 24 ч | - | + | - | То же | По п. 4.13 |
| после выдержки в масле при (100±2)°С в течение 24 ч | - | + | - | » | По п. 4.13 |
| 23. Сохранение относительного удлинения при разрыве, %: после выдержки в бензине при (20±2)°С в течение 24 ч | - | + | - | » | По п. 4.13 |
| после выдержки в бензине при (20±2)°С в течение 48 ч | - | + | - | » | По п. 4.13 |
| после выдержки в масле при (100±2)°С в течение 24 ч | - | + | - | » | По п. 4.13 |
| после выдержки в масле при (120±2)°С в течение 48 ч | - | + | - | » | По п. 4.13 |
| 24. Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (136 ±2)оС в течение 7 сут, % | - | + | - | Табл. 4 | По п. 4.14 |
| 25. Температура хрупкости после выдержки при (136±2)оС в течение 7 сут, "С | - | + | - | То же | По п. 4.9 |
| 26. Электрическая прочность, кВ/мм | - | + | - | » | По п. 4.15 |
| 27. Коэффициент изменения тангенса угла диэлектрических потерь полиэтилена в контакте с пластикатом | - | + | - | » | По п. 4.16 |
| 28. Обонятельный коэффициент, мл | - | - | + | » | По п. 4.17 |
| 29. Коэффициент жесткости | - | + | - | » | По п. 4.18 |
| 30 Твердость при 105°С МПа (кгс/см2) | - | + | - | » | По п. 4.20 |
| 31. Внешний вид жгута | + | - | - | Табл. 5 | По п. 4.19 |
| 32. Поверхность среза жгута | + | - | - | То же | По п. 4.19 |
| 33. Термостабильность при переработке | + | - | - | » | По п. 4.19 |

Результаты повторного испытания пластиката, поставляемого в мешках, распространяются на всю партию, а для пластиката, поставляемого в контейнерах, на конкретный контейнер.

(Измененная редакция, Изм. № 8).

3.4. Периодические испытания по определению массовой доли гранул проводят не реже одного раза в квартал в объеме трех партий пластиката, прошедшего приемосдаточные испытания.

Периодические испытания по остальным показателям проводят не реже одного раза в квартал в объеме одной партии пластиката, прошедшего приемосдаточные испытания.

(Измененная редакция, Изм. № 6, 8).

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проверяемых периодически, по нему проводят повторные испытания проб, отобранных от удвоенного количества мешков или контейнеров той же партии.

Результаты повторного испытания распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 8).

# 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Пластикат упаковывают:

в четырех-пятислойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226-88 с полиэтиленовым или поливинилхлоридным вкладышем по нормативно-технической документации;

в четырех-пятислойные бумажные мешки марки ПМ по ГОСТ 2226-88;

в специализированные мягкие контейнеры типов МК-1,5Л;

МК-1,ОЛ; МКР-1,0 С с полиэтиленовым вкладышем, МКО-1,0 С по нормативно-технической документации.

Масса нетто пластиката:

в мешке-не более 30 кг, при этом во всех мешках одной партии масса должна быть одинаковой;

в контейнере мягком специализированном типов МК-1,0 Л; МКО-1,0 С и МКР-1,0 С-не более 800 кг, типа МК-1,5 Л-не более 1250 кг.

Допустимое отклонение массы нетто в контейнере составляет ±10 кг, в мешке ±0,5 кг.

Упаковывание открытых бумажных мешков производят машинным способом согласно ГОСТ 2226-88. Допускается прошивка мешков двухниточным швом без крепированной ленты. Горловина вкладыша мешка или контейнера должна быть заварена.

Допускается вкладыш мешка прошивать совместно с бумажным мешком, а вкладыш контейнера перевязывать шпагатом по ГОСТ 17308-88 или другими материалами по нормативно-технической документации, при этом горловину вкладыша собирают в пучок, завязывают шпагатом, затем перегибают и снова завязывают.

5.2. Пластикат, упакованный в мешки по п. 5.1, помещают в универсальные контейнеры по ГОСТ 18477-79 или формируют в транспортные пакеты.

Основные параметры и размеры пакетов по ГОСТ 24597-81.

Пакетирование осуществляют:

при мелких и малотоннажных отправках в разборных (складных) ящичных поддонах-с крышкой 4Я-8401240 по ГОСТ9570-84;

при повагонных отправках или отгрузке автомобильным транспортом на плоских поддонах по ГОСТ 9557-87, ГОСТ 9078-84, ГОСТ 26381-84 или без них.

Способ укладки груза на поддоне по ГОСТ 21140-88. Средства скрепления груза в пакете по ГОСТ 21650-76.

5.3. Маркировка мешка, пакета или контейнера должна содержать:

наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак или его условное обозначение;

условное обозначение продукта;

номер партии;

массу нетто и (или) брутто;

дату изготовления;

для пластиката ОМ-40 манипуляционный знак «Боится сырости» по ГОСТ 14192-77.

Размеры маркировочного ярлыка, размеры знаков, способы нанесения маркировки, способы крепления ярлыка и краска для маркировки-по ГОСТ 14192-77.

В мягкие специализированные контейнеры, имеющие карман, ярлык вкладывают в карман контейнера. При отсутствии кармана маркировочный ярлык крепят:

в контейнерах типа МК-Л-к одной из несущих проушин контейнера;

в контейнерах типов МКР-1,0 С, МКО-1,0 С-к горловине вкладыша в месте перевязки.

5.4. Транспортная маркировка пластиката производится по ГОСТ 14192-77 с нанесением для пластиката ОМ-40 манипуляционного знака «Боится сырости».

5.5. Пластикат, упакованный в мешки или сформированный в транспортные пакеты, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Пластикат, упакованный в специализированные мягкие контейнеры или помещенный в универсальные контейнеры, транспортируют автомобильным транспортом в открытых транспортных средствах или на открытом подвижном составе в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов. Пластикат рецептуры ОМ-40, упакованный в специализированные мягкие контейнеры, транспортируют в открытых транспортных средствах с дополнительной защитой от попадания в пластикат атмосферных осадков.

По согласованию с потребителем пластикат транспортируют в специализированных вагонах грузоотправителя для гранулированных полимеров.

5.1-5.5. (Измененная редакция, Изм. № 8, 9).

5.6. (Исключен, Изм. № 8).

5.7. Поливинилхлоридный пластикат должен храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Температура хранения пластиката должна быть не ниже температуры его морозостойкости и не выше 35°С.

Перед пуском в переработку поливинилхлоридный пластикат должен быть выдержан не менее 12 ч в производственном помещении.

5.8. Условия длительного хранения пластиката

5.8.1. В нормальных складских условиях при температуре от 5 до 35°С и относительной влажности не более 80%.

Не допускается совместное хранение пластиката и органических растворителей, кислот, химикатов, взаимодействующих с пластикатом.

5.8.2. В полевых условиях при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности 98%, определяемой при 40°С.

# 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие всего выпускаемого пластиката требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

6.2. Гарантийный срок хранения по п. 5.7-1 год со дня изготовления.

6.3. Гарантийный срок хранения пластиката по п. 5.8-11 лет, из них 8 лет в условиях, указанных в п. 5.8.1, и 3 года в условиях, указанных в п. 5.8.2.

Допускается изменение характеристик пластиката не более 15 % от норм, установленных в разд. 2 настоящего стандарта.

Гарантийный срок хранения пластиката рецептур ОМ-40 и 1182 по п. 5.8.1-3 года со дня изготовления.

(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).

6.4. (Исключен, Изм. № 5).

# 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

7.1. Поливинилхлоридный пластикат при нормальной температуре вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека, не выделяет и не является взрывоопасным продуктом. При длительном воздействии повышенных температур (170±5)°С возможно выделение хлористого водорода.

Предельно допускаемая концентрация хлористого водорода в производственных помещениях составляет 5 мг/м3.

Температура воспламенения пластиката 280-320°С. Температура самовоспламенения 350-400°С.

7.2. При производстве пластиката должны соблюдаться меры предосторожности. Работающие с вредными веществами должны быть в спецодежде, фартуке, защитных очках и респираторе. Руки должны быть предохранены резиновыми перчатками или защитными мазями типа «Биологические перчатки».

7.1, 7.2. (Измененная редакция, Изм. № 5).

7.3. При воспламенении пластиката во время его изготовления переработки и хранения пожар следует тушить любыми имеющимися средствами пожаротушения (кошма, песок, огнетушитель).

7.4. Производственные помещения в соответствии со СНиП П-92-76 должны соответствовать категории В, класс помещений по ПУЭ-П-11.

7.5. Пластикат должны изготовлять в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей необходимую чистоту воздуха, в соответствии с санитарными нормами СН-245-71.

7.3-7.5 (Введены дополнительно, Изм. № 5).

. 1